Restaurátorský záměr

Památka:			hlavní oltář

Umístění:			presbytář kostela Narození P. Marie v Orlové

Rejstříkové číslo:

Inventární číslo:

Dobové určení:		posl. čtvrt. 15. stol., konec 19. stol.

Technika:			desková malba - tempera na dřevě

sochařská výzdoba - polychromované dřevořezby

oltářní architektura - dubové polychromované a zlacené dřevo

Rozměry:			desková malba - střední deska 197 x 195 cm (kopie 60. léta 19. stol.)

boční křídla 2 x 197 x 100 cm (závěr 15. stol.)

polychromované dřevořezby - Bůh Otec výška cca 100 cm (19. stol.)

2 andělé v retábulu výška 70 cm (konec 19. stol.)

2 andělé u tabernáklu výška 70 cm (konec 19. stol.)

výška oltáře 750 cm, šířka 420 cm (konec 19. stol.)

Majitel:			Římskokatolická farnost Orlová

Popis deskových maleb

V neogotické architektuře je instalován deskový oltář s mariánskou a christologickou tématikou. Střed křídlového oltáře tvoří deska o rozměrech 197 x 195 cm s námětem Kristus mezi P. Marií Bolestnou a sv. Janem Křtitelem. Originál desky je deponován v Břevnovském klášteře v Praze, v Orlové je umístěna kopie z 60. let 19. stol. Boční obdélná křídla jsou dělena vždy do dvou obrazových polí pod sebou: na vnitřním levém křídle Zvěstování P. Marii a Adorace dítěte, na pravém vnitřním křídle Křest Kristův a pod ním Smrt P. Marie. Levé vnější křídlo nese v horním obrazovém poli výjev Kristus na hoře Olivetské, pod ním scéna Bičování Krista. Na pravém vnějším křídle nahoře je zobrazeno Ukřižování, dole Snímání z kříže.

(podrobněji viz katalogové heslo 058 Oltář z Orlové, Od gotiky k renesanci - výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550, IV., Brno 1999)

Stav deskových maleb před opravou

Kopie pozdně gotické deskové malby je překryta zažloutlým lakem s lokálními zákaly, opticky nevyhovující je stav inkarnátů zejména ve tvářích P. Marie a Krista. Spoje desky jsou fixovány tzv. motýlky, jejich klihový lep je ohniskem výskytu dřevokazného hmyzu, přítomnost aktivního červotoče dokládají čerstvé piliny ve výletových otvorech. Pozdně gotická malba křídel je překryta silně zažloutlým lakem, v barevných a podkladových vrstvách jsou patrné stopy po červotoči, spoje desek jsou zdůrazněny usazenými nečistotami. Zkřehlá barevná vrstva počíná lokálně odpadávat, malba je uvolněna i podél spojů desek. Původní gravírované zlacení vnitřních rámů je přebronzováno, přetřen je rovněž původně červený rám vnějších křídel.

Návrh pracovního postupu - deskové malby

- Písemná a fotografická dokumentace původního stavu v přirozeném, razantním a UV světle,

- restaurátorský průzkum: laboratorní průzkum barevné vrstvy, podkladu, dřevěné podložky a pojidel stratigrafie, mikroskopická a mikrochemická analýza, zhotovení barevných mikrofotografií; snímky v UV luminiscenci, RTG, IR,

- po zkoušce stability barevné vrstvy a podkladu provizorní upevnění uvolněné barevné vrstvy a její zajištění papírovým přelepem,

- vyjmutí pozdně gotických oltářních křídel a novodobé kopie hlavní desky z oltářní skříně, převoz do ateliéru restaurátorů,

- petrifikace dřevěné podložky s přihlédnutím k prevenci proti. napadení dřevokazným hmyzem a mikroorganismy - ošetření na odborném ozařovacím pracovišti, dezinsekce a dezinfekce,

- důkladné upevnění a vyrovnání uvolněné barevné vrstvy,

- sondy ve vrstvách laků a přemaleb a na základě průzkumu a konzultací se zástupci investora a NPÚ postupné zeslabování laků, snímání ztmavlých nevyhovujících retuší a případných přemaleb (odkrytí původní polychromie - zlacení rámů); uvolnění již nevyhovujících starších tmelů,

- revize spojů desek, sesazení a zpevnění trhlin,

- tmelení defektů,

- scelující retuš reverzibilními akvarelovými barvami, mušlovým a plátkovým zlatem

- závěrečná konzervace povrchu,

- průběžná písemná a fotografická dokumentace,

- průběh prací bude konzultován a písemně a fotograficky dokumentován, vyhotovení restaurátorské zprávy dle předepsaných standardů (3x v tištěné podobě, 3x na CD nebo DVD)

Stav polychromovaných dřevořezeb před opravou

Ústřední postava Boha Otce a Ducha svatého z retábula je pokryta zjevnou laickou přemalbou, kultivovanější povrchovou úpravu dvou andělů po stranách lze posoudit až po laboratorním a statigrafickém průzkumu. Další dva andělé z oltářní menzy byli k tabernáklu připojeni snad později, sondážním průzkumem (příp. laboratorním) a následným snímání nepůvodních přetěrů (stříbřenka) lze sladit s barevnou úpravou s anděly z retábula.

Návrh pracovního postupu:

- Písemná a fotografická dokumentace stavu před opravou,

- sondážní a stratigrafický průzkum, provedení laboratorního průzkumu polychromie, podkladu, dřeva; stratigrafie, mikroskopická a mikrochemická analýza, zhotovení barevných mikrofotografií; RTG snímky budou provedeny dle potřeby, snímky v UV luminiscenci,

- zajištění uvolněné polychromie,

- dezinsekce a dezinfekce v odborném ozařovacím pracovišti,

- petrifikace dřevěné podložky s přihlédnutím k prevenci proti napadení dřevokazným hmyzem a mikroorganismy,

- po vyhodnocení průzkumu a konzultacích se zástupci investora a NPÚ postupné snímání přemaleb, čištění polychromie,

- revize spojů a uvolněných částí dřevořezeb, průběžná petrifikace demontovaných a očištěných částí, opětovné sesazení,

- vyšpánování příp. výsušných trhlin, vytmelení defektů,

- akvarelová retuš polychromie, příp. obnova zlacených či stříbřených drapérií,

- závěrečná konzervace povrchu,

- průběh prací bude konzultován a písemně a fotograficky dokumentován, vyhotovení restaurátorské zprávy dle předepsaných standardů (3x v tištěné podobě, 3x na CD nebo DVD)

Oltářní architektura

Bude doplněna sondáž polychromie oltáře a ověřeno, zda se pod nynější barevnou úpravou nachází podkladní barevná vrstva olejového charakteru, pod kterou pak byla dle p. Bittnera původní úprava provedená mořením a lakováním přírodního dubového dřeva oltáře. Výsledky průzkumu polychromie hlavního oltáře budou komparovány s orientačním průzkumem barevnosti bočních oltářů a způsob barevného řešení bude navržen tak, aby nebyl narušen jednotný charakter novogotické výzdoby interiéru. Dle konzultací se zástupci památkové péče a investora bude provedeno sejmutí druhotných nátěrů barev na vrstvu, která bude restaurována. Pod bronzovými úpravami dřevořezeb byly zjištěny zbytky zlacení plátkovým zlatem na mat s podkladními olejovými vrstvami, začernalý bronz bude sejmut a původní zlacení bude obnoveno novým zlacením plátkovým zlatem.

Návrh pracovního postupu:

- Písemná a fotografická dokumentace stavu před opravou,

- sondážní a stratigrafický průzkum, provedení laboratorního průzkumu polychromie, podkladu, dřeva; stratigrafie, mikroskopická a mikrochemická analýza, zkoušky rozpustnosti, zhotovení barevných mikrofotografií; orientační průzkum malého rozsahu ve slohově příbuzných novogotických bočních oltářích,

- zajištění uvolněné polychromie,

- rozebrání oltáře, demontovatelné prvky budou odvezeny do ateliéru restaurátorů, pevné konstrukce budou konzervovány a restaurovány in situ,

- dezinsekce a dezinfekce demontovaných částí oltářní architektury v odborném ozařovacím pracovišti, petrifikace dřevěných konstrukcí a jednotlivých složek oltáře s přihlénutím k prevenci proti napadení dřevokazným hmyzem a mikroorganismy,

- po vyhodnocení průzkumu a konzultacích se zástupci investora a NPÚ postupné snímání přemaleb, čištění polychromie, snímání druhotných bronzů ze zlacených ploch,

- revize spojů a uvolněných částí oltáře, průběžná petrifikace demontovaných a očištěných částí, opětovné sesazení,

- vyšpánování příp. výsušných trhlin, dořezby chybějících částí výzdoby, zpevnění konstrukcí, vytmelení defektů,

- retuš a případná rekonstrukce polychromie, obnova zlacených či stříbřených řezeb a ploch,

- závěrečná konzervace povrchu,

- montáž oltářní architektury, vsazení restaurovaných deskových maleb, osazení restaurované sochařské výzdoby,

- průběh prací bude konzultován a písemně a fotograficky dokumentován, vyhotovení restaurátorské zprávy dle předepsaných standardů (3x v tištěné podobě, 3x na CD nebo DVD)